# АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ от ______.2024 № _____

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

Объект  испытаний: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Комиссия в составе: _____________________________________________________________________________________

(представители со сторон исполнителя и заказчика огнезащитных работ, принимавшие участие в отборе образцов)

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Основание: проведение испытаний на соответствие требованиям п. 6.4.1 ГОСТ Р 59637-2021   «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Цель: проверка качества огнезащитной обработки

Дата отбора: ___.____.2024.

#### Характеристика отобранных проб

| № п/п | Место отбора пробы | Количество проб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрешетка |  |
| 2 | Стропило |  |
| 3 | Балка |  |
| 4 | Опора |  |
| 5 | Другое (_________________________) |  |

Отбор образцов: проводился в соответствии с п. 6.4.1.2 ГОСТ Р 59637-2021: «Образец должен представлять собой поверхностный слой огнезащищенной древесины (стружку) длиной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм» и п. 6.4.1.2. ГОСТ Р 53292-2009: «Количество отобранных образцов должно составлять не менее четырех с каждых 1000 м2огнезащищенной поверхности объекта (здания) или со всего объекта, если площадь обработки меньше 1000 м2».

Отобранные образцы: упаковываны в тару (пакет, конверт), опечатаны печатями исполнителя и заказчика работ, передаются в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области, испытанные образцы подлежат утилизации, контрольные образцы (при предоставлении более четырех образцов с каждых 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта (здания) или со всего объекта, если площадь обработки меньше 1000 м2) подлежат ответственному хранению в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области или возврату.

Подписи участников комиссии и печати организаций: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________